ГОСТ 24450-80

Группа Т00

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МАГНИТНЫЙ

Термины и определения

Magnetic non-destructive inspection. Terms and difinition

Дата введения 1982-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 1980 г. N 5672
     
     ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1981 г.
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области магнитного неразрушающего контроля качества материалов, полуфабрикатов и изделий.
     
     Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
     
     Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
     
     Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
     
     Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
     
     В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приводится и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
     
     В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
     
     Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 19880-74, ГОСТ 19693-74, ГОСТ 20906-75, ГОСТ 16504-74 и ГОСТ 16263-70.
     
     Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.
     
     В стандарте имеется рекомендуемое приложение, в котором приведены термины способов намагничивания объекта контроля.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1. Магнитный неразрушающий контроль | Неразрушающий контроль, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств объекта контроля. Примечание. Дефект по ГОСТ 15467-80 |
| 2. Магнитная дефектоскопия | Выявление дефектов типа нарушения сплошности материала объекта контроля методами магнитного неразрушающего контроля |
| 3. Магнитная дефектометрия | Измерение геометрических размеров дефектов и определение их местоположения в объекте контроля методами магнитного неразрушающего контроля |
| 4. Магнитная толщинометрия | - |
| 5. Магнитная структуроскопия | - |
| 6. Приложенное магнитное поле | Внешнее магнитное поле, в котором находится объект магнитного неразрушающего контроля или его часть |
| 7. Магнитное поле рассеяния дефекта | Локальное магнитное поле, возникающее в зоне дефекта вследствие магнитной поляризации его границ |
| 8. Остаточное магнитное поле Остаточное поле | Магнитное поле, создаваемое в пространстве объектом контроля после воздействия на него приложенного магнитного поля |
| 9. Магнитный преобразователь | Магнитоизмерительный преобразователь, предназначенный для измерения и(или) регистрации, и(или) индикации магнитного поля при магнитном неразрушающем контроле. Примечание. Термины видов магнитных преобразователей, не установленные в настоящем стандарте, - по ГОСТ 20906-75 |
| 10. Сигнал магнитного преобразователя | Сигнал (э.д.с., напряжение или сопротивление магнитного преобразователя), несущий информацию об измеряемом магнитном поле |
| 11. Отношение сигнал-шум при магнитном неразрушающем контроле Отношение сигнал-шум | Отношение пикового значения сигнала магнитного преобразователя, вызванного изменением измеряемой характеристики магнитного поля, к среднему квадратическому значению амплитуды шумов, обусловленных влиянием мешающих параметров объекта контроля |
| 12. Чувствительность магнитного преобразователя к контролируемому параметру Чувствительность | Отношение приращения сигнала магнитного преобразователя к вызвавшему его малому приращению контролируемого параметра объекта контроля |
| 13. Порог реагирования средства магнитного неразрушающего контроля Порог реагирования | Наименьшее значение параметра объекта контроля, вызывающее изменение магнитного поля, которое еще может быть зарегистрировано с требуемой степенью достоверности средствами магнитного неразрушающего контроля |
| 14. Зона контроля магнитного преобразователя Зона контроля | Участок поверхности объекта контроля, в пределах которого контролируемый параметр магнитного поля может быть измерен с заданной чувствительностью магнитным преобразователем |
| 15. Индикаторный рисунок | Рисунок, образованный на поверхности объекта контроля ферромагнитным порошком в местах возникновения магнитного поля рассеяния дефекта |
| ### РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ МАГНИТНОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ |  |
| 16. Режим остаточной намагниченности | Режим регистрации значений параметров магнитного поля объекта контроля после снятия приложенного поля |
| 17. Режим приложенного поля | Режим регистрации значения параметра магнитного поля объекта контроля одновременно с его намагничиванием приложенным полем |
| 18. Импульсная индикация | Режим регистрации значения параметра магнитного поля на магнитном носителе с последующей визуализацией сечений рельефа магнитного поля |
| 19. Яркостная индикация | Режим регистрации значения параметра магнитного поля, зафиксированного на магнитном носителе, воспроизведением отпечатков одновременно ряда сечений его рельефа в виде плоского полутонового изображения |
| ### СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ И ИНДИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ |  |
| 20. Магнитный порошок | Порошок из ферромагнетика, используемый в качестве индикатора магнитного поля рассеяния |
| 21. Люминесцентный магнитный порошок | Магнитный порошок, частицы которого покрыты неотслаивающейся пленкой люминофора |
| 22. Цветной магнитный порошок | - |
| 23. Магнитная паста | Смесь, содержащая магнитный или люминесцентный магнитный порошок, жидкую основу и, при необходимости, смачивающую антикоррозийную и другие добавки |
| 24. Магнитная суспензия | Взвесь магнитного или люминесцентного магнитного порошка в дисперсионной среде, содержащей смачивающие, антикоррозийные и, при необходимости, антивспенивающие, антикоагулирующие и другие добавки |
| 25. Накладной магнитный преобразователь | Магнитный преобразователь, предназначенный для контроля части сечения по периметру объекта контроля и расположенный над поверхностью объекта, и не охватывающий его по всему сечению |
| 26. Проходной магнитный преобразователь | Магнитный преобразователь, предназначенный для контроля всего сечения по периметру объекта контроля и расположенный с внешней стороны объекта контроля, охватывая его, либо с внутренней стороны, когда объект контроля охватывает преобразователь |
| 27. Феррозондовый преобразователь | Ферромодуляционный преобразователь с пермаллоевыми сердечниками |
| ### МЕТОДЫ МАГНИТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |  |
| 28. Магнитопорошковый метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на использовании в качестве индикатора магнитного порошка |
| 29. Индукционный метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей объекта контроля индукционными преобразователями |
| 30. Феррозондовый метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей объекта контроля феррозондовыми преобразователями |
| 31. Метод эффекта Холла | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей объекта контроля преобразователями Холла |
| 32. Магнитографический метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на записи магнитных полей объекта контроля на магнитный носитель с последующим воспроизведением сигналограммы. Примечание. Сигналограмма по ГОСТ 13699-74 |
| 33. Магниторезистивный метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитного поля объекта контроля магниторезистивными преобразователями |
| 34. Пондеромоторный метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на пондеромоторном взаимодействии регистрируемого магнитного поля объекта контроля и магнитного поля постоянного магнита, электромагнита или рамки с током |
| 35. Магнитополупроводниковый метод | Метод магнитного неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитного поля объекта контроля магнитополупроводниковыми приборами |
| ### СРЕДСТВА МАГНИТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |  |
| 36. Магнитный дефектоскоп | Прибор, предназначенный для выявления дефектов типа нарушений сплошности материала объекта контроля и основанный на методе магнитного неразрушающего контроля |
| 37. Магнитный толщиномер | Прибор, предназначенный для измерения толщины объекта контроля или его покрытия и основанный на методе магнитного неразрушающего контроля |
| 38. Магнитный структуроскоп | Прибор, предназначенный для определения физико-механических свойств или химического состава объекта контроля и основанный на методе магнитного неразрушающего контроля |
| 39. Магнитопорошковый дефектоскоп | Магнитный дефектоскоп, основанный на магнитопорошковом методе магнитного неразрушающего контроля |
| 40. Индукционный дефектоскоп | Магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительных элементов индукционные преобразователи |
| 41. Феррозондовый дефектоскоп | Магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительных элементов феррозондовые преобразователи |
| 42. Магниторезисторный дефектоскоп | Магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительных элементов магниторезистивные преобразователи |
| 43. Магнитополупроводниковый дефектоскоп | Магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительного элемента магнитополупроводниковый прибор |
| 44. Дефектоскоп пондеромоторного действия | Магнитный дефектоскоп пондеромоторного метода неразрушающего контроля |
| 45. Дефектоскоп на преобразователях Холла | Магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительного элемента преобразователь Холла |
| 46. Магнитографический дефектоскоп | Магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительного элемента магнитный носитель записи |
| 47. Анализатор концентрации суспензии | Прибор для определения концентрации магнитного порошка в магнитной суспензии |
| 48. Ферритометр | Прибор для измерения процентного содержания ферритной фазы в структуре контролируемого объекта |
| 49. Намагничивающее устройство | - |
| 50. Размагничивающее устройство | - |
| 51. Воспроизводящее устройство магнитографического дефектоскопа | Устройство для воспроизведения магнитного поля объекта, зафиксированного на магнитном носителе |
| 52. Считывающее устройство магнитографического дефектоскопа | Устройство преобразования магнитного поля, зафиксированного на магнитном носителе, в электрический сигнал |

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

### Термины способов намагничивания объекта, применяемые 
в магнитном неразрушающем контроле

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Полюсное намагничивание | Намагничивание объекта, при котором магнитные силовые линии пересекают его поверхность |
| 2. Продольное намагничивание | Полюсное намагничивание объекта, при котором направление магнитных силовых линий совпадает с направлением продольной оси объекта |
| 3. Поперечное намагничивание | Полюсное намагничивание объекта, при котором направление магнитных силовых линий приложенного поля перпендикулярно продольной оси объекта |
| 4. Циркулярное намагничивание | Намагничивание объекта контроля пропусканием электрического тока через объект или специальный проводник, расположенный около или внутри объекта контроля |
| 5. Комбинированное намагничивание | Намагничивание объекта двумя или несколькими магнитными полями, при котором результирующий вектор напряженности магнитного поля в течение периода меняет свою ориентацию между заданными направлениями |
| 6. Импульсное намагничивание | Намагничивание контролируемого объекта, при котором приложенное поле кратковременно воздействует на объект |

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Анализатор концентрации суспензии | 47 |
| --- | --- |
| Дефектометрия магнитная | 3 |
| Дефектоскоп индукционный | 40 |
| Дефектоскоп магнитный | 36 |
| Дефектоскоп магнитографический | 46 |
| Дефектоскоп магнитополупроводниковый | 43 |
| Дефектоскоп магнитопорошковый | 39 |
| Дефектоскоп магниторезисторный | 42 |
| Дефектоскоп на преобразователях Холла | 45 |
| Дефектоскоп пондеромоторного действия | 44 |
| Дефектоскоп феррозондовый | 41 |
| Дефектоскопия магнитная | 2 |
| Зона контроля | 14 |
| Зона контроля магнитного преобразователя | 14 |
| Индикация импульсная | 18 |
| Индикация яркостная | 19 |
| Контроль неразрушающий магнитный | 1 |
| Метод индукционный | 29 |
| Метод магнитографический | 32 |
| Метод магнитополупроводниковый | 35 |
| Метод магнитопорошковый | 28 |
| Метод магниторезистивный | 33 |
| Метод пондеромоторный | 34 |
| Метод феррозондовый | 30 |
| Метод эффекта Холла | 31 |
| Отношение сигнал-шум | 11 |
| Отношение сигнал-шум при магнитном неразрушающем контроле | 11 |
| Паста магнитная | 23 |
| Поле магнитное остаточное | 8 |
| Поле магнитное приложенное | 6 |
| Поле магнитное рассеяния дефекта | 7 |
| Поле остаточное | 8 |
| Порог реагирования | 13 |
| Порог реагирования средства магнитного неразрушающего контроля | 13 |
| Порошок магнитный | 20 |
| Порошок магнитный люминесцентный | 21 |
| Порошок магнитный цветной | 22 |
| Преобразователь магнитный | 9 |
| Преобразователь магнитный накладной | 25 |
| Преобразователь магнитный проходной | 26 |
| Преобразователь феррезондовый | 27 |
| Режим остаточной намагниченности | 16 |
| Режим приложенного поля | 17 |
| Рисунок индикаторный | 15 |
| Сигнал магнитного преобразователя | 10 |
| Структуроскоп магнитный | 38 |
| Структуроскопия магнитная | 5 |
| Суспензия магнитная | 24 |
| Толщиномер магнитный | 37 |
| Толщинометрия магнитная | 4 |
| Устройство воспроизводящее магнитографического дефектоскопа | 51 |
| Устройство намагничивающее | 49 |
| Устройство размагничивающее | 50 |
| Устройство считывающее магнитографического дефектоскопа | 52 |
| Ферритометр | 48 |
| Чувствительность | 12 |
| Чувствительность магнитного преобразователя к контролируемому параметру | 12 |

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстандарт СССР -
М.: Издательство стандартов, 1982