ГОСТ 24522-80

Группа Т00

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### КОНТРОЛЬ>> НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ 

Термины и определения 

Capillary non-destructive inspection. Terms and definitions

Дата введения 1982-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6279
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области капиллярного неразрушающего <<контроля>> качества материалов, полуфабрикатов и изделий (далее - объектов).
     
     Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
     
     Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
     
     Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
     
     Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская изменения границ понятий.
     
     В случае, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приводится и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
     
     В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
     
     Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 16504-74 и ГОСТ 16263-70.
     
     В стандарте имеются справочное приложение 1, содержащее термины и определения технологических способов капиллярного неразрушающего <<контроля>> , и справочное приложение 2, содержащее пояснение к терминам воспроизводимость и сходимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> .
     
     Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

| Термин | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |  |
| 1. Капиллярный неразрушающий <<контроль>> |  | Неразрушающий <<контроль>> , основанный на проникновении жидких веществ в капилляры на поверхности объекта <<контроля>> с целью их выявления |
| 2. Поверхностная несплошность |  | Тупиковый капилляр, выходящий на поверхность объекта <<контроля>> |
| 3. Сквозная несплошность |  | Сквозной капилляр, соединяющий противоположные стенки объекта <<контроля>> . Примечание. Если поверхностная и сквозная несплошности являются дефектами по ГОСТ 15467-79, то допускается вместо них применять термины "поверхностный дефект" и "сквозной дефект" |
| 4. Глубина несплошности |  | Размер несплошности в направлении внутрь объекта <<контроля>> от его поверхности |
| 5. Длина несплошности |  | Продольный размер несплошности на поверхности объекта |
| 6. Раскрытие несплошности |  | Поперечный размер несплошности у ее выхода на поверхность объекта <<контроля>> . Примечания: 1. Для несплошностей типа округлых пор раскрытие равно диаметру несплошности на поверхности объекта. 2. Следует различать максимальную, минимальную и среднюю глубину, длину и раскрытие несплошности. Если не требуется заранее оговаривать, какое из указанных значений размеров имеется в виду, то для исключения недоразумений следует применять термин "преимущественный размер". |
| 7. Индикаторный рисунок |  | Изображение, образованное пенетрантом, в месте расположения несплошности и подобное форме ее сечения у выхода на поверхность объекта <<контроля>> . Примечание. Применительно к несплошности типа единичной трещины вместо термина '"индикаторный рисунок" допускается применение термина "индикаторный след (след)" |
| 8. Геометрический параметр индикаторного рисунка Геометрический параметр |  | Отношение среднего значения ширины индикаторного следа к раскрытию выявленной несплошности |
| 9. Оптический параметр индикаторного рисунка Оптический параметр 10. Фон поверхности Фон |  | Отношение среднего значения яркости индикаторного следа к среднему значению яркости фона Бездефектная поверхность объекта <<контроля>> , обработанная дефектоскопическими материалами |
| 11. Порог чувствительности капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Раскрытие несплошности типа единичной трещины определенной длины, выявляемое с заданной вероятностью по заданным геометрическому или оптическому параметрам следа. Примечание. Верхнему порогу чувствительности соответствует наименьшее выявляемое раскрытие, а нижнему - наибольшее |
| 12. Класс чувствительности капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Диапазон значений преимущественного раскрытия несплошности типа единичной трещины определенной длины, при заданных условиях: вероятности - выявления геометрическом или оптическом параметрах следа не хуже заданных |
| 13. Дифференциальная чувствительность средства капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Отношение изменения оптического или геометрического параметра индикаторного следа к вызывающему его изменению раскрытия при неизменной глубине и длине несплошности типа единичной трещины |
| 14. Чувствительность капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Качество капиллярного неразрушающего <<контроля>> , характеризуемое порогом, классом и дифференциальной чувствительностью средства <<контроля>> в отдельности, либо целесообразным их сочетанием |
| ### МЕТОДЫ КАПИЛЛЯРНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО <<КОНТРОЛЯ>> |  |  |
| 15. Жидкостный метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> Жидкостный метод |  | Метод неразрушающего <<контроля>> проникающими жидкими веществами, растворами, суспензиями, основанный на регистрации жидкости, проникающей в (или через) несплошности объекта <<контроля>> . Примечание. Все методы капиллярного неразрушающего <<контроля>> по характеру взаимодействия проникающих пенетрантов с объектом <<контроля>> согласно ГОСТ 18353-79 рассматриваются как молекулярные, что не указывается в определениях пп.15-27 для сокращения |
| 16. Метод проникающих растворов |  | Жидкостный метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> , основанный на использовании в качестве проникающего вещества жидкого индикаторного раствора |
| 17. Метод фильтрующихся суспензий |  | Жидкостный метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> , основанный на использовании в качестве жидкого проникающего вещества индикаторной суспензии, которая образует индикаторный рисунок из отфильтрованных частиц дисперсной фазы |
| 18. Люминесцентный метод |  | Жидкостный метод неразрушающего <<контроля>> , основанный на регистрации контраста люминесцирующего в длинноволновом ультрафиолетовом излучении видимого индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта <<контроля>> |
| 19. Цветной метод |  | Жидкостный метод неразрушающего <<контроля>> , основанный на регистрации контраста цветного в видимом излучении индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта <<контроля>> |
| 20. Люминесцентно-цветной метод |  | Жидкостный метод неразрушающего <<контроля>> , основанный на регистрации контраста цветного или люминесцирующего индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта <<контроля>> в видимом или длинноволновом ультрафиолетовом излучении |
| 21. Яркостный метод |  | Жидкостный метод неразрушающего <<контроля>> , основанный на регистрации контраста в видимом излучении ахроматического рисунка на фоне поверхности объекта <<контроля>> |
| 22. Комбинированный метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> Комбинированный метод |  | Метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> , рационально сочетающий два или более различных по физической сущности методов неразрушающего <<контроля>> , один из которых жидкостный |
| 23. Капиллярно-электростатический метод |  | Жидкостный метод неразрушающего <<контроля>> , основанный на обнаружении индикаторного рисунка, образованного скоплением электрически заряженных частиц у поверхностной или сквозной несплошности неэлектропроводящего объекта, заполненного ионогенным пенетрантом |
| 24. Капиллярно-электроиндуктивный метод |  | Жидкостный метод неразрушающего <<контроля>> , основанный на электроиндуктивном обнаружении электропроводящего индикаторного пенетранта в поверхностных и сквозных несплошностях неэлектропроводящего объекта |
| 25. Капиллярно-магнитопорошковый метод |  | Жидкостный метод капиллярного <<контроля>> , основанный на обнаружении комплексного индикаторного рисунка, образованного пенетрантом и ферромагнитным порошком, при <<контроле>> намагниченного объекта |
| 26. Капиллярно-радиационный метод излучения |  | Жидкостный метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> , основанный на регистрации ионизирующего излучения соответствующего пенетранта в поверхностных и сквозных несплошностях |
| 27. Капиллярно-радиационный метод поглощения |  | Жидкостный метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> , основанный на регистрации поглощения ионизирующего излучения соответствующим пенетрантом в поверхностных и сквозных несплошностях объекта <<контроля>> |
| ### СРЕДСТВА КАПИЛЛЯРНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО <<КОНТРОЛЯ>> |  |  |
| ### Дефектоскопические материалы |  |  |
| 28. Капиллярный дефектоскопический материал Дефектоскопический материал |  | Материал, применяемый при капиллярном неразрушающем <<контроле>> и предназначенный для пропитки, нейтрализации или удаления избытка проникающего вещества с поверхности и проявления его остатков с целью получения первичной информации о наличии несплошности в объекте <<контроля>> |
| 29. Набор дефектоскопических материалов |  | Взаимозависимое целевое сочетание дефектоскопических материалов: индикаторного пенетранта, проявителя, очистителя и гасителя |
| 30. Индикаторный пенетрант Пенетрант |  | Капиллярный дефектоскопический материал, обладающий способностью проникать в несплошности объекта <<контроля>> и индицировать их |
| 31. Индикаторный раствор |  | Индикаторный пенетрант в виде молекулярной или коллоидной дисперсии люминофора, красителя или другого индикатора в жидком носителе |
| 32. Индикаторная суспензия |  | Индикаторный пенетрант в виде суспензии из частиц твердой фазы люминофора, красителя или другого индикатора в жидком носителе |
| 33. Органосмываемый пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, смываемый с поверхности объекта <<контроля>> органическими безводными антикоррозионными составами: растворителями, маслами или их смесями |
| 34. Водосмываемый пенетрант |  | - |
| 35. Пенетрант последующего эмульгирования |  | Индикаторный пенетрант, образующий эмульсию в воде, очищающей поверхность объекта <<контроля>> , после его предварительного взаимодействия с очистителем от пенетранта или поверхностно-активным веществом |
| 36. Обесцвечиваемый пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, люминесценция или цвет которого уничтожается специально подобранным гасителем |
| 37. Ахроматический пенетрант |  | Бесцветный, черный или серый индикаторный пенетрант |
| 38. Цветной пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, имеющий характерный цвет при наблюдении в видимом излучении |
| 39. Люминесцентный пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, испускающий свет под воздействием длинноволнового ультрафиолетового излучения |
| 40. Люминесцентно-цветной пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, имеющий характерный цвет при наблюдении в видимом излучении и люминесцирующий под воздействием длинноволнового ультрафиолетового излучения |
| 41. Магнитный пенетрант |  | Индикаторная суспензия, частицы твердой фазы которой имеют ферромагнитные свойства, а жидкий носитель представляет собой молекулярную или коллоидную дисперсию люминофора, красителя или другого индикатора |
| 42. Электропроводящий пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, имеющий нормированную электрическую проводимость |
| 43. Ионизирующий пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, испускающий ионизирующее излучение |
| 44. Поглощающий пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, поглощающий ионизирующее излучение |
| 45. Комбинированный пенетрант |  | Индикаторный пенетрант, сочетающий свойства двух или более индикаторных пенетрантов |
| 46. Проявитель пенетранта Проявитель |  | Капиллярный дефектоскопический материал, предназначенный для извлечения индикаторного пенетранта из капиллярной полости несплошности с целью образования четкого индикаторного рисунка и создания контрастирующего с ним фона |
| 47. Сорбционный проявитель |  | Проявитель, извлекающий пенетрант из полости несплошности под действием в основном сил адсорбции и абсорбции |
| 48. Диффузионный проявитель |  | Проявитель, извлекающий пенетрант из полости несплошности в основном посредством диффузии |
| 49. Порошковый проявитель |  | Сорбционный проявитель, представляющий собой сухой, преимущественно белый мелкодисперсный сорбент, поглощающий индикаторный пенетрант |
| 50. Суспензионный проявитель |  | Сорбционный проявитель, представляющий собой белый сорбент, диспергированный в летучих растворителях, воде или быстросохнущих смесях, поглощающий индикаторный пенетрант |
| 51. Красочный проявитель |  | Диффузионный проявитель, состоящий из пигментированного или бесцветного быстросохнущего жидкого раствора связующего, поглощающего индикаторный пенетрант |
| 52. Пленочный проявитель |  | Диффузионный проявитель, представляющий собой бесцветную или белую накладную пленку с проявляющим липким слоем, поглощающим индикаторный пенетрант |
| 53. Химически активный проявитель |  | Проявитель, предназначенный для химического взаимодействия с индикаторным пенетрантом с образованием специфического индикаторного рисунка следа, меняющего цвет, способность люминесцировать или давать продукты реакции, индицирующие несплошность |
| 54. Магнитный проявитель |  | Сорбционный или диффузионный проявитель с ферромагнитным порошком, выявляющий несплошности извлечением из них индикаторного пенетранта и осаждением магнитного порошка в магнитном поле несплошности намагниченного объекта <<контроля>> |
| 55. Очиститель от пенетранта Очиститель |  | Капиллярный дефектоскопический материал, предназначенный для удаления индикаторного пенетранта с поверхности объекта <<контроля>> самостоятельно или в сочетании с органическим растворителем или водой |
| 56. Гаситель пенетранта Гаситель |  | Капиллярный дефектоскопический материал, предназначенный для гашения люминесценции или цвета остатков соответствующих индикаторных пенетрантов на поверхности объекта <<контроля>> |
| ### Аппаратура капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  |  |
| 57. Аппаратура капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Средства <<контроля>> , исключая дефектоскопические материалы, используемые для капиллярного неразрушающего <<контроля>> |
| 58. Капиллярный дефектоскоп |  | Совокупность приборов капиллярного неразрушающего <<контроля>> , вспомогательных средств и образцов для испытаний, которыми с помощью набора дефектоскопических материалов осуществляют технологический процесс <<контроля>> |
| 59. Прибор капиллярного неразрущающего <<контроля>> |  | Устройство, с помощью которого информация о технологических операциях, дефектоскопических материалах или наличии несплошности получается, передается и преобразуется для непосредственного восприятия оператором или средством, его заменяющим |
| 60. Вспомогательное средство капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Устройство (ванна, камера, стол, контейнер, кисть, распылитель, защитное устройство и т.п.), служащее для выполнения или интенсификации одной или нескольких технологических операций капиллярного неразрушающего <<контроля>> без измерения и регулирования их параметров |
| 61. Образец для испытаний средств капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Изделие с заранее нормируемыми при определенных условиях свойствами, предназначенное для поверки прибора, вспомогательного средства, технологического процесса или дефектоскопического материала капиллярного неразрушающего <<контроля>> . Примечание. В качестве нормируемых свойств могут быть: наличие несплошностей определенного раскрытия, глубины, протяженности, белизна проявляющего покрытия |
| 62. Дефектоскопический ультрафиолетовый облучатель УФ-облучатель |  | Прибор, генерирующий и направляющий нормированное длинноволновое ультрафиолетовое излучение для выявления несплошностей с помощью люминесцентных пенетрантов |
| 63. Устройство подготовки объектов к капиллярному неразрушающему <<контролю>> |  | Средство <<контроля>> , предназначенное для очистки контролируемой поверхности и полостей несплошностей объекта <<контроля>> перед применением пенетранта |
| 64. Устройство обработки объектов дефектоскопическими материалами |  | Средство <<контроля>> , предназначенное для отдельного или взаимозависимого заполнения полостей несплошностей пенетрантом, удаления пенетранта, нанесения и удаления проявителя |
| 65. Устройство проявления несплошностей |  | Средство <<контроля>> , предназначенное для интенсификации процесса образования индикаторного рисунка под воздействием тепла, вакуума, вибрации или упругой деформации объекта <<контроля>> |
| 66. Устройство выявления несплошностей |  | Средство <<контроля>> , предназначенное для визуального обнаружения или косвенной регистрации индикаторного рисунка в нормированных условиях освещения или облучения |
| 67. Устройство <<контроля>> дефектоскопического материала |  | Прибор для <<контроля>> одного или нескольких параметров дефектоскопического материала на их соответствие установленным нормам |
| 68. Устройство <<контроля>> излучения |  | Прибор для измерения облученности или освещенности поверхности объекта <<контроля>> соответствующим излучением |
| 69. Устройство <<контроля>> технологического процесса |  | Средство <<контроля>> режима технологической операции (операций), подготовки и обработки объекта <<контроля>> дефектоскопическим материалом (материалами) |

| ### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ |  |
| --- | --- |
| Аппаратура капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 57 |
| Гаситель | 56 |
| Гаситель пенетранта | 56 |
| Глубина несплошности | 4 |
| Дефектоскоп капиллярный | 58 |
| Длина несплошности | 5 |
| Класс чувствительности капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 12 |
| <<Контроль>> неразрушающий капиллярный | 1 |
| Материал дефектоскопический | 28 |
| Материал дефектоскопический капиллярный | 28 |
| Метод жидкостный | 15 |
| Метод излучения капиллярно-радиационный | 26 |
| Метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> жидкостный Метод капиллярного неразрушающего <<контроля>> комбинированный | 15 22 |
| Метод капиллярно-магнитопорошковый | 25 |
| Метод капиллярно-электроиндуктивный | 24 |
| Метод капиллярно-электростатический | 23 |
| Метод комбинированный | 22 |
| Метод люминесцентно-цветной | 20 |
| Метод люминесцентный | 18 |
| Метод поглощения капиллярно-радиационный | 27 |
| Метод проникающих растворов | 16 |
| Метод фильтрующихся суспензий | 17 |
| Метод цветной | 19 |
| Метод яркостный | 21 |
| Набор дефектоскопических материалов | 29 |
| Несплошность поверхностная | 2 |
| Несплошность сквозная | 3 |
| Образец для испытаний средства капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 61 |
| Облучатель ультрафиолетовый дефектоскопический | 62 |
| Очиститель | 55 |
| Очиститель от пенетранта | 55 |
| Параметр геометрический | 8 |
| Параметр индикаторного рисунка геометрический | 8 |
| Параметр оптический | 9 |
| Параметр индикаторного рисунка оптический | 9 |
| Пенетрант | 30 |
| Пенетрант ахроматический | 37 |
| Пенетрант водосмываемый | 34 |
| Пенетрант индикаторный | 30 |
| Пенетрант ионизирующий | 43 |
| Пенетрант комбинированный | 45 |
| Пенетрант люминесцентно-цветной | 40 |
| Пенетрант люминесцентный | 39 |
| Пенетрант магнитный | 41 |
| Пенетрант обесцвечиваемый | 36 |
| Пенетрант органосмываемый | 33 |
| Пенетрант поглощающий | 44 |
| Пенетрант последующего эмульгирования | 35 |
| Пенетрант цветной | 38 |
| Пенетрант электропроводящий | 42 |
| Порог чувствительности капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 11 |
| Проявитель | 46 |
| Проявитель диффузионный | 48 |
| Проявитель красочный | 51 |
| Проявитель магнитный | 54 |
| Проявитель пенетранта | 46 |
| Проявитель пленочный | 52 |
| Проявитель порошковый | 49 |
| Проявитель сорбционный | 47 |
| Проявитель суспензионный | 50 |
| Проявитель химически активный | 53 |
| Прибор капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 59 |
| Раскрытие несплошности | 6 |
| Раствор индикаторный | 31 |
| Рисунок индикаторный | 7 |
| Средство вспомогательное капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 60 |
| Суспензия индикаторная | 32 |
| Устройство выявления несплошностей | 66 |
| Устройство <<контроля>> дефектоскопического материала | 67 |
| Устройство <<контроля>> излучений | 68 |
| Устройство <<контроля>> технологического процесса | 69 |
| Устройство обработки объектов дефектоскопическими материалами | 64 |
| Устройство проявления несплошностей | 65 |
| Устройство подготовки объектов к капиллярному неразрушающему <<контролю>> | 63 |
| УФ-облучатель | 62 |
| Фон | 10 |
| Фон поверхности | 10 |
| Чувствительность средства капиллярного неразрушающего <<контроля>> дифференциальная | 13 |
| Чувствительность капиллярного неразрушающего <<контроля>> | 14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

### ТЕРМИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ КАПИЛЛЯРНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО <<КОНТРОЛЯ>>

| Термин | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| ### Способы предварительной очистки поверхностей и полостей несплошностей объекта <<контроля>> |  |  |
| 1. Механическая очистка | Очистка поверхности объекта <<контроля>> струей песка, дроби, косточковой крошки, другими диспергированными абразивными материалами или резанием, в том числе, обработка поверхности шлифованием, полированием, шабровкой |  |
| 2. Паровая очистка | Очистка в парах органических растворителей |  |
| 3. Растворяющая очистка | Очистка воздействием на объект <<контроля>> удаляющих загрязнения водяных или органических растворителей, в том числе, посредством струйной промывки, погружения, протирки |  |
| 4. Химическая очистка | Очистка водными растворами химических реагентов, взаимодействующих с удаляемыми загрязнениями, не повреждая объект <<контроля>> |  |
| 5. Электрохимическая очистка | Очистка водными растворами химических реагентов с одновременным воздействием электрического тока |  |
| 6. <<Ультразвуковая>> очистка | Очистка органическими растворителями, водой или водными растворами химических соединений в <<ультразвуковом>> поле с использованием режима <<ультразвукового>> капиллярного эффекта. Примечание к пп.6 и 13. <<Ультразвуковой>> капиллярный эффект - явление аномального увеличения высоты и скорости подъема жидкости в капиллярной полости под действием <<ультразвука>> |  |
| 7. Анодно-ультразвуковая очистка | Очистка водными растворами химических реагентов с одновременным воздействием <<ультразвука>> и электрического тока |  |
| 8. Тепловая очистка | Очистка прогревом при температуре, не вызывающей недопустимых изменений материала объекта <<контроля>> |  |
| 9. Сорбционная очистка | Очистка смесью сорбента и быстросохнущего органического растворителя, наносимой на очищаемую поверхность, выдерживаемой и удаляемой после высыхания |  |
| ### Способы заполнения полостей несплошностей индикаторным пенетрантом |  |  |
| 10. Капиллярное заполнение |  | Самопроизвольное заполнение полостей несплошностей индикаторным пенетрантом, наносимым на контролируемую поверхность смачиванием, погружением, струйно, распылением с помощью сжатого воздуха, хладона или инертного газа |
| 11. Вакуумное заполнение |  | Заполнение полостей несплошностей индикаторным пенетрантом при давлении в их полостях менее атмосферного |
| 12. Компрессионное заполнение |  | Заполнение полостей несплошностей индикаторным пенетрантом при воздействии на него избыточного давления |
| 13. <<Ультразвуковое>> заполнение |  | Заполнение полостей несплошностей индикаторным пенетрантом в <<ультразвуковом>> поле с использованием <<ультразвукового>> капиллярного эффекта |
| 14. Деформационное заполнение |  | Заполнение полостей несплошностей индикаторным пенетрантом при воздействии на объект <<контроля>> упругих колебаний звуковой частоты или статического нагружения, увеличивающего раскрытие несплошности |
| ### Способы удаления индикаторного пенетранта |  |  |
| 15. Удаление протиранием |  | Удаление индикаторного пенетранта салфетками с применением в необходимых случаях очищающего состава или растворителя |
| 16. Удаление промыванием |  | Удаление индикаторного пенетранта водой, специальным очищающим составом или их смесями: погружением, струйно или распылением потоком |
| 17. Удаление обдуванием |  | Удаление индикаторного пенетранта струей песка, дроби, косточковой крошки, древесных опилок или другого абразивного очищающего материала |
| 18. Удаление гашением |  | Устранение мешающего влияния пенетранта воздействием на него с поверхности гасителя люминесценции или цвета |
| ### Способы нанесения проявителя |  |  |
| 19. Нанесение распылением |  | Нанесение жидкого проявителя струей воздуха, инертного газа или безвоздушным методом |
| 20. Нанесение электрораспылением |  | Нанесение проявителя в электрическом поле обычно с распылением его струей воздуха, механическим путем |
| 21. Нанесение воздушной взвесью |  | Нанесение порошкообразного проявителя путем создания его воздушной взвеси в камере, где размещен объект <<контроля>> |
| 22. Кистевое нанесение |  | Нанесение жидкого проявителя кистью, щеткой или заменяющими их средствами |
| 23. Нанесение погружением |  | Нанесение жидкого проявителя кратковременным погружением в него объекта <<контроля>> |
| 24. Нанесение обливанием |  | Нанесение жидкого проявителя обливанием |
| 25. Нанесение электроосаждением |  | Нанесение проявителя погружением в него объекта <<контроля>> с одновременным воздействием электрического тока |
| 26. Нанесение посыпанием |  | Нанесение порошкообразного проявителя припудриванием или обсыпанием объекта <<контроля>> |
| 27. Нанесение наклеиванием |  | Нанесение ленты пленочного проявителя прижатием липкого слоя к объекту <<контроля>> |
| ### Способы проявления индикаторных следов |  |  |
| 28. Временное проявление |  | Нормированная по продолжительности выдержка объекта <<контроля>> на воздухе до момента появления индикаторного рисунка |
| 29. Тепловое проявление |  | Нормированное по продолжительности и температуре нагревание объекта <<контроля>> при нормальном атмосферном давлении |
| 30. Вакуумное проявление |  | Выдержка в нормированном вакууме над поверхностью объекта <<контроля>> |
| 31. Вибрационное проявление |  | Упруго-деформационное воздействие на объект посредством вибрации, циклического или повторно статического его нагружения |
| ### Способы обнаружения индикаторного следа |  |  |
| 32. Визуальное обнаружение |  | Совокупность зрительных приемов обнаружения, в том числе с применением оптических или фотографических средств, оператором видимого индикаторного следа несплошности, выявленной люминесцентным, цветным, люминеснентно-цветным и яркостным методами |
| 33. Фотоэлектрическое обнаружение |  | Совокупность фотоэлектрических приемов обнаружения и преобразования с применением различных средств косвенной индикации и регистрации сигнала видимого индикаторного следа несплошности, выявленной люминесцентным, цветным, люминесцентно-цветным и яркостным методами |
| 34. Телевизионное обнаружение |  | Совокупность телевизионных приемов обнаружения, преобразования в аналоговую или дискретную форму с соответствующим представлением на экран, дисплей, магнитную пленку сигнала от видимого индикаторного следа несплошности, выявленной люминесцентным, цветным, люминесцентно-цветным и яркостным методами |
| 35. Инструментальное обнаружение |  | Совокупность косвенных приемов обнаружения сигнала от невидимого глазом индикаторного следа несплошности или сигнала от индикаторного пенетранта, находящегося внутри полости несплошности |
| ### Способы удаления проявителя |  |  |
| 36. Удаление протиранием |  | Удаление проявителя салфетками в необходимых случаях с применением воды или органических растворителей |
| 37. Удаление промыванием |  | Удаление проявителя промывкой объекта в воде или органических растворителях с необходимыми добавками и применением вспомогательных средств, в том числе щеток, ветоши, губок |
| 38. <<Ультразвуковое>> удаление |  | Удаление проявителя промывкой объекта в воде или органических растворителях с необходимыми добавками и применением <<ультразвукового>> воздействия |
| 39. Удаление анодной обработкой |  | Удаление проявителя электрохимической обработкой объекта растворами химических реагентов с одновременным воздействием электрического тока |
| 40. Удаление обдуванием |  | Обработка покрытого проявителя объекта абразивным материалом в виде песка, крошки или гидроабразивными смесями |
| 41. Удаление выжиганием |  | Удаление проявителя нагреванием объекта до температуры сгорания проявителя |
| 42. Удаление отклеиванием |  | Отделение ленты пленочного проявителя от контролируемой поверхности с индикаторным следом несплошности |
| 43. Удаление отслоением |  | Отделение слоя проявителя от контролируемой поверхности с индикаторным следом несплошности |
| ### Оценка результатов <<контроля>> |  |  |
| 44. Воспроизводимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Качество капиллярного неразрушающего <<контроля>> , отражающее близость друг к другу результатов <<контролей>> , выполненных различными дефектоскопическими материалами в различных условиях, определяемое статистическими методами |
| 45. Сходимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> |  | Качество, капиллярного неразрушающего <<контроля>> , отражающее близость друг к другу результатов <<контроля>> , полученных в одинаковых условиях одними дефектоскопическими материалами, определяемое статистическими методами |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

### ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ "ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КАПИЛЛЯРНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО <<КОНТРОЛЯ>> " И "СХОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КАПИЛЛЯРНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО <<КОНТРОЛЯ>> "

Наряду с терминами "порог чувствительности капиллярного неразрушающего <<контроля>> ", "класс чувствительности капиллярного неразрушающего <<контроля>> " и "дифференциальная чувствительность средства капиллярного неразрушающего <<контроля>> " в практике промышленного массового <<контроля>> однотипных объектов, например, лопаток турбины и компрессоров находят применение термины "воспроизводимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> " и "сходимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> ", которые основаны на статистических методах оценки качества <<контроля>> , например, "методе двукратных совпадений", позволяющем сравнительно быстро и с малыми затратами оценить как полноту, так и стабильность выявления поверхностных несплошностей испытуемым процессом <<контроля>> или материалом по сравнению с образцовыми.
     
     "Воспроизводимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> " вычисляют, пользуясь методом двукратных совпадений, как процентное отношение доверительного интервала количества следов однотипных несплошностей, выявленных по их заданному оптическому или геометрическому параметру испытуемым методом (материалами), к количеству следов, выявленных образцовым методом (материалами) на группе объектов, например, лопатках турбин с однотипными многочисленными несплошностями (трещинами, парами и т.п.).
     
     "Сходимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> ", пользуясь тем же методом двукратных совпадений, вычисляют аналогичным образом, учитывая, что испытуемым методом (материалом) служит один и тот же дефектоскопический материал, используемый в одинаковых условиях.
     
     На каждом объекте должно быть не менее пяти несплошностей, выявленных ранее образцовым материалом <<контроля>> , а общее их число было бы по возможности больше, например, 30-50.
     
      Воспроизводимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> () в процентах определяется выражением

где - доверительный интервал количества совпадающих следов, выявленных испытуемым процессом <<контроля>> . Совпадающими следует считать следы, повторно двукратным <<контролем>> . Для возможного сокращения объема работы целесообразно использовать все возможные комбинации для сравнения. Так, для трех <<контролей>> одного объекта существует три двукратные сравниваемые комбинации, а для четырех <<контролей>> - шесть, и т.д.;
     
      - число индикаторных следов, выявленных образцовым процессом <<контроля>> ;

      - среднее число совпадающих следов из <<контролей>> испытуемым процессом;
     
      - погрешность подсчета числа совпадающих следов, выявленных испытуемым процессом;
     
      - коэффициент Стьюдента, зависящий от числа проведенных <<контролей>> (полных циклов обработки дефектоскопическими материалами) и от заданного значения коэффициента надежности <<контроля>> ;
     
      - средняя квадратическая погрешность подсчета совпадающих следов по результатам серии <<контролей>> испытуемым процессом.
     
     Ниже излагается порядок выполнения вычислений на конкретном примере. 
     
     1. Результаты наблюдений индикаторных следов, выявленных испытуемым процессом <<контроля>> , записывают в таблицу. Принято число <<контролей>> = 3. 
     
     Количество совпадающих индикаторных следов объекта <<контроля>> .

| Номер объекта <<контроля>> | Сравниваемые <<контроли>> |  |  |  |  |  | Общее число совпадающих следов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Первый и второй | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 20 |  |
| Первый и третий | 10 | 13 | 8 | 11 | 13 | 18 |  |
| Второй и третий | 9 | 13 | 8 | 12 | 14 | 19 |  |

2. Вычисляют среднее значение числа совпадающих следов из трех <<контролей>>

3. Находят погрешность подсчета совпадающих следов при отдельных <<контролях>>

4. Вычисляют квадраты погрешностей отдельных <<контролей>>

5. Определяют среднюю квадратическую погрешность подсчета совпадающих следов по результатам серии <<контролей>>

6. Задаются требуемым значением коэффициента надежности <<контроля>> испытуемым процессом*.
_________________     
     * Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. "Обработка результатов наблюдений". Наука, М., 1970.
     
     Например, принимаем = 0,95.
     
     7. Определяют коэффициент Стьюдента для данного числа <<контролей>> = 3 и заданного коэффициента надежности = 0,95*.

(3) = 4,30.

_________________     
     * Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. "Обработка результатов наблюдений". Наука, М., 1970.
          
     8. Находят границы доверительного интервала (погрешность результата подсчета совпадающих следов)

= 4,30 · 2,08 = 8,94.

9. Подсчитывают число совпадающих следов

10. Окончательно подсчитывают "воспроизводимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля>> " для испытуемого процесса <<контроля>> в сравнении с образцовым. Допустим, число следов, выявленных образцовым процессом <<контроля>> , составляет 73, тогда

Сходимость результатов капиллярного неразрушающего <<контроля подсчитывают аналогично с учетом использования одних и тех же дефектоскопических материалов.
     
     
     
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1981